**Pos. 1.00 Dehnfugenprofile**

**Pos. 1.01 Dehnfugenprofil Spezial für hohe Belastungen und breite Fugen**

Bewegungsfugenprofil Alu liefern und hinsichtlich Gesamthöhe passend zum o.a. Bodenbelag fachgerecht einbauen.

**Anforderungen bzw. Gleichwertigkeitskriterien an den Dehnkörper optisch:**

silikonfrei, jede RAL-Farbe je nach Belag wählbar, Oberfläche transparent polymervergütet

**Anforderungen bzw. Gleichwertigkeitskriterien an das Profil bzw. den Dehnkörper technisch:**

Druckfestigkeit Profil > 5000 N, Zugfestigkeit Dehnkörper >= 20 kg bei 5,5 mm Dehnung, Stauchung Dehnkörper >= 3,5 mm bei 60 kg

Leitprodukt: PRO-FIL DFP Spezial

Oder gleichwertig: ………………….



**……….. lfm EP: ………… GP: …………………..**